荧光油墨印刷技巧

当黑暗的环境下，荧光油墨会发光。产生这种效果的关键在于这种油墨中包含有特种彩色颜料，它能吸收紫外波段的能量，并将这些能量转换成较长的可见颜色的波长。印刷品的表面能发射出强烈的比较饱和的颜色，从而吸引人的注意力。荧光油墨的组成颗粒通常比其它的油基或橡胶基的油墨颗粒更加柔软。但这并不影响它的性能，因为它们在滚筒与滚筒、印版到橡皮布、橡皮布到承印物的转移过程中，具有独特的转移方式。

技巧：荧光油墨最适合使用金属印版。选纸时最好不用有淡色或彩色的纸张，因为带颜色的纸张会减少，甚至会使油墨的明度降到最小。偏白或偏亮的纸会加强荧光效果。具有较高亮度和较好的油墨吸收性的非涂布纸使用荧光油墨比较理想。涂布的白纸也能有较漂亮的效果。然而，由于用涂布纸进行印刷时只能使用较少的墨量，要得到最佳印刷效果则有必要进行两次印刷。不透明墨

几乎所有的印刷厂都会遇到在黑色或带颜色的物体表面进行印刷的情况。对于这些类型的承印物，需要一种不透明油墨来有效地遮盖住承印物本身带有的颜色。这样就可以避免油墨的色彩与基体颜色的混合，生成一种不期望的颜色。

通常在一块暗色的承印物上精确地复制一种明亮的颜色是不可能的。但只是在一块色泽较暗的承印物上简单的加上50%的不透明白色，就会收到某些非常意想布道的效果。建议大家：如果使用多于50%的不透明的白色，则后印上去的彩色会看去“偏淡”；如果少于50%的不透明的白色，则颜色会有些透明的感觉。

技巧：当使用定制的颜色或混合颜色时，配方中往往需要透明的白色而不是不透明的白色，这样可以使颜色强度的损失达到最小。在大多数情况并不需要用透明白墨替代所有的不透明白墨。